# Sistema  E-24

Suministro y colocación de ventanas y balconeras correderas de perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Posibilidad de marcos de 70 mm. y 77 mm. en 2 carriles y de 113 mm. en Tricarril, con hojas 27 mm. permitiendo un acristalamiento de galce de 22 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,4 mm.

Herraje en elevable:

Incorpora herraje que permite un fácil deslizamiento de la hoja de hasta 100 Kg. de peso por hoja.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  3

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.