# Sistema  E-21

Suministro y colocación de ventanas y balconeras correderas de perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Posibilidad de marcos de 60 mm. en 2 carriles y de 90 mm. en Tricarril, con hojas 22 mm. permitiendo un acristalamiento de galce de 18 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,3 mm.

Herraje en elevable:

Incorpora herraje que permite un fácil deslizamiento de la hoja de hasta 90 Kg. de peso por hoja.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  3

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

Acabado Superficial:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.