# Sistema  E-60 con  RPT

Suministro y colocación de puertas correderas elevables de perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Posibilidad de marco de 134 mm. en versión de 2 carriles y de 199 mm. en versión de marco de 3 carriles, con hojas ajunquilladas de 54 mm. Además permite una acristalamiento con galce de vidrio de 30 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,8 mm.

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad en marco y 14.8 mm en hoja, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.

Herraje en elevable:

Incorpora herraje elevable que permite un fácil deslizamiento de la hoja incluso en grandes pesos (hasta 400 Kg. por hoja) y dimensiones (hasta 4,20 m de longitud y 3,325 m en altura por hoja). En posición abierta la hoja elevada obliga a trabajar al rodamiento y permite una aireación controlada al no existir contacto de la junta con el marco. En posición cerrada ofrece una perfecta estanqueidad en todo el perímetro al actuar las juntas comprimidas por el peso de la hoja.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.