# Sistema  E-18

Suministro y colocación de ventanas y balconeras correderas de perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Posibilidad de marco de 70 mm. en 2 carriles y de 100 mm. en Tricarril, con hojas 40 mm. permitiendo un acristalamiento de galce de 22 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,4-1,5 mm.

Herraje en elevable:

Incorpora herraje que permite un fácil deslizamiento de la hoja de hasta 120 Kg. de peso por hoja.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  3

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  7A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.