# Sistema  E-16/45

Suministro y colocación de ventanas, balconera y puertas practicables de canal de Herraje de 16 mm. (CANAL 16) con perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, con accesorios para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Marcos de 45 mm. y hojas de 52 mm de sección tanto en ventanas como en puertas.. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana y 1,6 mm. en puerta.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000	 Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  E750

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana  de 1,20  x 1,20 m. 2 hojas

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ..................  color....................Con un espesor mínimo de 15 micras con garantía QUALANOD (EWAA-EURAS).

-Lacado, color RAL-............. con un espesor mínimo de 60 micras con garantía QUALICOAD-SEASIDE.